|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Величина показників за даними кернових та штуфних проб пісковиків | |
| Різнозерністі від - до | Дрібнозерністі від - до |
| 1 | 2 | 3 |
|  | | |
| Дійсна густина, г/см² | 2.62 – 2.63 | 2.60 – 2.63 |
| Середня густина, г/см² | 2137 - 2200 | 2020 - 2092 |
| Пористість, % | 16.03 | 20.61 – 21.92 |
| Водопоглинання, % | 4.38 – 5.12 | 3.78 – 7.07 |
| Границя міцності на стиск, МПа   * в сухому стані * в водонасиченому стані * після 25 циклів заморожування | 21.0 – 53.0  15.7 – 45.0  12.6 – 38.0 | 29.8 – 57.0  19.9 – 48.0  18.4 – 41.0 |
| Коефіциент розмякшення | 0.67 – 0.90 | 0.77 – 0.90 |
| Втрата міцності після 25 циклів, % | 7.7 – 19.7 | 2.5 – 16.7 |
| Марка за морозостікостю | F-25 | F-25 |